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         « Форус  R1»
Ровнитель быстротвердеющий самовыравнивающийся с повышенной растекаемостью для бетонных полов для внутренних работ. 

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных стяжек, внутри жилых и конторских помещений под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». Возможна эксплуатация во влажных помещениях. 
 Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия. Температура покрытия в процессе эксплуатации от +5°С до +50°С. Максимальная фракция наполнителя - 0,315 мм.

Расход материала

1,5  кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Условия проведения работ

Растворную смесь использовать только в закрытых помещениях. При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +10 °С до +30 °С. Температура растворной смеси и основания в процессе проведения работ – от +10 °С до +30 °С. Относительная влажность воздуха при работах – не менее 60%. В течение первых 3-х суток поверхность следует оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Подготовительные работы

Если основание имеет перепады высот более 7 мм, то необходимо предварительно выровнять поверхность с помощью толстослойного ровнителя (например, Форус R50)
Основание должно быть прочным (бетон марки В15 или более, цементная стяжка по прочности на сжатие не менее 15 МПа), конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масла, жира, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок, а также водорастворимых веществ. 
 Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы.
Выравниваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой. Гладкие, плотные поверхности (монолитный бетон, плиты перекрытия и т.п.) необходимо обработать праймером «,Бетон Контакт».

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,25-0,26 л воды (на мешок 5,0-5,2 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 30 минут при температуре растворной смеси 20±2°С.

Порядок работы

Перед началом работы должны быть готовы две емкости, расходные количества сухой смеси, вскрытые и выставленные в ряд пакеты, вода, мерник для воды. Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены. Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут. Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать широкий шпатель или игольчатый валик. Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп. Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

Внимание!
Передозировка воды не допускается.
Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 3 часа после укладки.
Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами.
Керамическую плитку можно укладывать через 12 часов, ковровые покрытия и линолеум, пластиковые покрытия и паркет можно укладывать примерно через 1-2 дня, сравнив влажность основания с величиной допускаемой инструкцией производителя напольного покрытия. 
При выполнении работ используйте перчатки. Избегайте попадания растворной смеси на кожу и в глаза
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Условия транспортирования и хранения

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав:
Высокомарочное цементное вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ТУ 5745-103-51552155-2012 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. 
Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001.
Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства.
Технические характеристики

	Для смеси в сухом состоянии

	Влажность, % масс., не более
	0,2

	Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м²
	1,6

	Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм
	0,315

	Содержание зёрен наибольшей крупности, %, не более
	2,5

	Расход воды для затворения:
- на 1 кг сухой смеси, л/кг
- на мешок 20 кг, л
	0,25-0,26
5,0-5,2

	Для смеси готовой к применению

	Плотность, не более, кг/м³
	2100

	Подвижность (расплыв кольца) по ГОСТ 31358, мм. не менее
	220

	Время использования смеси готовой к применению, минут, не более
	30

	Для затвердевшего раствора

	Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях, МПа, не менее

· 1 сутки

· 3 сутки

· 28 суток
	 

1,0
5
15

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее

· 3 сутки

· 28 сутки
	 

1,0
3,0

	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

· 7 сутки

· 28 сутки
	 

0,3
0,6

	Деформации усадки, мм/м, не более
	1

	Деформации расширения, мм/м, не более
	0,5

	Средняя плотность раствора, кг/м³, не более
	1500

	Температура раствора в процессе эксплуатации, °С
	до плюс 50

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более
	370
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