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Форус  R 50
Ровнитель для грубого выравнивания бетонных полов для внутренних и наружных работ

Предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей Форус, использования в системе «теплый пол» при проведении внутренних и наружных работ. Рекомендуемая толщина слоя 10-50 мм, в углублениях до 80 мм. Допускается эксплуатация выровненной поверхности без дополнительных напольных покрытий, а также окраска специальными красками по бетону.

ОСОБЕННОСТИ:

· Толщина слоя выравнивания до 50 мм

· Высокая прочность и износостойкость

· Возможность хождения через 12 часов

· Возможность эксплуатации без напольного покрытия

Температура раствора в процессе эксплуатации до +100°С. Максимальная фракция наполнителя - 1,5 мм 

Расход материала

1,8-2,0 кг/м² при толщине слоя в 1 мм.

Условия проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С. Относительная влажность воздуха при работах – не менее 60%. В течение 3-х суток поверхность следует оберегать от прямых солнечных лучей, сквозняков.

Подготовительные работы

Основание должно быть прочным (бетон марки В15 или более, цементная стяжка по прочности на сжатие не менее 20 МПа), конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, извести, масла, жира, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок, а также водорастворимых веществ. Окончательную очистку основания от пыли произвести пылесосом. Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке.
Выравниваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой 
Выверка и установка маячных реек с заданным уклоном выполняется при помощи нивелира
Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,13-0,15 л воды (на мешок 3,1-3,6 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Время использования готовой растворной смеси 40 минут при температуре растворной смеси 20±2°С.

Внимание

Передозировка воды приводит к ухудшению прочностных качеств раствора к увеличению усадки раствора и может привести к растрескиванию. В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь и запрещается дополнительное разбавление водой.
Если ширина помещения превышает 5 м, то его необходимо поделить на участки расширительными швами.
Хождение по полу допускается не ранее, чем через 12 часов после укладки.
Керамическую плитку можно укладывать через 24 часа, ковровые покрытия и линолеум, пластиковые покрытия и паркет можно укладывать примерно через 7 дней, сравнив влажность основания с величиной допускаемой инструкцией производителя напольного покрытия.
Для снижения пылеотделения рекомендуется шлифование, пропитка уплотняющими составами, нанесение полимерных красок, лаков или эмалей в том числе антистатиков.
Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10%. При производстве работ следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.
При выполнении работ используйте перчатки. Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Условия транспортирования и хранения

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Высокомарочное цементное вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. 
Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001.
Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства 

Технические характеристики

	Для смеси в сухом состоянии

	Влажность, % масс., не более
	0,2

	Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м²
	1,8-2,0

	Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм
	2,5

	Содержание зёрен наибольшей крупности, %, не более
	5,0

	Расход воды для затворения:
- на 1 кг сухой смеси, л/кг
- на мешок 25 кг, л
	0,12-0,14
3,00-3,50

	Для смеси готовой к применению

	Плотность, не более, кг/м²
	2100

	Марка по подвижности, ГОСТ 28013-98
	Пк3

	Время использования смеси готовой к применению, минут, не более
	40

	Для затвердевшего раствора

	Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях, МПа, не менее

· 1 сутки

· 3 сутки

· 28 суток
	 

5
10
30

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее

· 3 сутки

· 28 сутки
	 

2,0
5,0

	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

· 7 сутки

· 28 сутки
	 

0,4
0,75

	Марка раствора по морозостойкости, не менее
	F75

	Истираемость, г/см², не более
	0,8

	Деформации усадки, мм/м, не более
	1

	Деформации расширения, мм/м, не более
	0,5

	Средняя плотность раствора, кг/м³, не более
	1500

	Температура раствора в процессе эксплуатации, °С
	до плюс 100

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более
	370
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