        ООО «Форус ТД»   ИНН 5018155501   КПП 501801001    141075, М.О., г. Королев, пр. Космонавтов 22/10-38

                                                                                                       INFO @ FORUS-TD.RU     WWW.FORUS-TD.RU                           

 
[image: image3.jpg]el & O & <

Cokpawaer NoTepu Tenna na 20%,

IKOHOMUYeH . 3KOJ10I'VI'-I6CKV| 6e30naceH.

«QJOPYC-TEPMOI'IJ'IACT»

Ha uemepryog 0CHOBR gy NOpusoBaHHyK Kepamuyecy
Baoko ¢ naurT 03 rqa

X Gnokog,
0" U nenoberopq

! ] aoqocroﬁkocrh M

® KoHomyyg,,

cCc
R
L} 3konoruqecxu Geaonaceu

«OOPYC-TEPMONNACTY




        
  [image: image1]      Теплая кладочная смесь на цементной основе для поризованных керамических блоков, блоков и плит из газо- и пенобетона ТМ Форус «ТЕРМОПЛАСТ».
Сухая растворная смесь на цементной основе предназначена для укладки поризованных керамических блоков и плит из ячеистого бетона, газобетона, пенобетона, при производстве внутренних и наружных работ.
Толщина нанесения клеевого шва от 5 до 15 мм. Оптимальная толщина клеевого шва – 10-12мм. 
Максимальная фракция наполнителя – 0,63 мм. Температура клеевого шва в процессе эксплуатации – до +60ºС.

Расход материала 

При выполнении кладочных работ:

	Толщина стены
	5 см
	10 см
	15 см
	20 см
	25 см
	30 см

	Расход сухой смеси на 1м² стены при толщине клеевого шва 8 мм
	1,6 кг
	3,4 кг
	5 кг
	6,5 кг
	8 кг
	10 кг

	Площадь уложенных блоков при использовании 25 кг
	15 м²
	7,5 м²
	5 м²
	4 м²
	3 м²
	2,5 м²


Условия проведения работ
При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +5°С до +30°С. Температура растворной смеси в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С. При использовании противоморозной добавки  допускается применение при температуре до -12°С.
Швы кладки при производстве работ необходимо защищать от быстрого высыхания и атмосферных воздействий.

Подготовка основы
Поверхности блоков и плит должны быть прочными, очищенными от грязи, пыли, масел, жиров, всех видов красок и клеев.

Приготовление растворной смеси
Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой кладочной смеси требуется : 0,44-0,48 л воды (11-12 л на 25 кг). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. При повторном перемешивании разрешается добавление воды до максимального значения вышеуказанного соотношения. Время использования готовой растворной смеси – не более 2 часов.

Для проведения работ при температуре воздуха от +5°С до -12°С в растворную смесь необходимо добавить противоморозную добавку или использовать смесь «Форус Термопласт Зима»
Порядок работы
Кладочные работы. Готовую растворную смесь равномерно с помощью гладкого шпателя нанести на вертикальную и горизонтальную поверхность соседних уже приклеенных блоков и разровнять ее (на поризованные керамические блоки  предварительно положить кладочную сетку  во избежание проваливания раствора). Затем на растворную смесь уложить блок и откорректировать его положение до истечения времени корректировки. Блок необходимо уложить в течение не более 10 минут после нанесения растворной смеси на основание. Время корректировки приклеенных блоков и плит не более 15 минут с момента нанесения кладочного шва (в зависимости от водопоглощения основания, температуры, влажности и скорости воздуха).

Внимание
В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь.
При выполнении работ используйте перчатки.
Избегайте попадания смеси на кожу и в глаза.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Условия транспортирования и хранения
Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001.
Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг).

Технические характеристики
	Максимальная фракция наполнителя
	0,63 мм

	Количество воды

· на 1 кг смеси

· на 25 кг смеси
	
0,44-0,48 л
11-12 л

	
	

	Открытое время работы по укладке блока
	не более 10 минут

	Время использования готовой растворной смеси
	не более 2 часов

	Прочность сцепления с основанием, разрушение при предельной нагрузке
	разрыв по слою ячеистого бетона

	Прочность раствора на сжатие
	не менее 5 МПа

	Коэффициент теплопроводности
	менее 19  Вт/м С

	Плотность 
	менее  850 кг/м.куб

	Выход раствора из 25 кг смеси
	30 л.

	Марка по морозостойкости
	не менее F50


Качественные показатели

	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	По ТУ
	Фактически

	1
	Насыпной вес
	кг/м.куб
	0,85+-0,5
	0,85

	2
	Остаток на сите 1,6 мм
	% 
	не более 1
	         0,9

	3
	Водопотребление
	л/кг
	0,44-0,48
	0,45

	4
	Открытое время
	мин
	Не менее 10
	10

	5
	Время корректировки блока
	мин
	10
	10

	6
	Прочность в возрасте 3 суток
	мПа
	          2 
	2,1

	7
	Прочность сцепления  с керамикой, не менее
	мПа
	0,3
	0,35


Примерный расход  смеси «Форус Термопласт» ( мешок  25кг /30л )

при толщине слоя 12мм (+3/-2мм)

	Размер  блока
	Расход раствора на 1м.кв. (л)
	Расход раствора на 1м.кв. (кг)
	Расход раствора на 1м.куб. (л)
	Расход раствора на 1м.куб. (кг)

	510*250*219
	40л
	34кг
	65л
	52кг

	440*250*219
	36л
	31кг
	65л
	52кг

	380*250*219
	31л
	26кг
	65л
	52кг

	250*120*140
	20л
	65кг
	65л
	              52кг


[image: image2.png]JFORUS



