        ООО «Форус ТД»   ИНН 5018155501   КПП 501801001    141075, М.О., г. Королев, пр. Космонавтов 22/10-38

                                                                                                       INFO @ FORUS-TD.RU     WWW.FORUS-TD.RU                           

                    
[image: image2.png]JFORUS



    
Цветная кладочная смесь ТМ Форус «Колорпласт»

применяется для кладки кирпича с водопоглощением 4-12 %.

Состав смеси:
· Цемент М500 Д0 - высококачественный белый цемент. Использование данной марки цемента максимально снижает риск выделения солей и ухудшения прочности конструкции;

· Высококачественный, мытый и фракционный песок, с тщательно подобранным соотношением, что позволяет предотвратить попадание в раствор глины и вредных примесей, приводящих к снижению прочности и растрескиванию. А тщательный подбор фракции песка и использование доломитовой муки позволяет увеличить прочность и срок эксплуатации материала;

· Минеральные цветовые пигменты исключительно европейских производителей"Байер АГ", Германия. Использование этих пигментов дает высокую стабильность цвета, невосприимчивость шва к атмосферным осадкам и солнечным лучам;

· Полимерные добавки - они позволяют улучшить первичную адгезию материала, его стабильность, а также прочность и водостойкость самого покрытия.

Основные преимущества:
· Стабильное качество смеси;

· Легкое приготовление и использование раствора;

· Раствор не пачкает лицевую сторону;

· Полная наполняемость швов;

· Быстрый набор прочности;

·  

Требование к основанию:
Основание и кладочный материал должны быть прочными и твердыми. Перед применением смеси необходимо очистить поверхности от пыли и грязи.

Способ применения
Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 7,5 - 9 литров воды на 50 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течении 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в смесь каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение смеси необходимо производить в соответствие с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Упаковка и хранение
Смесь поставляется в бумажных мешках по 50 кг. Хранить в оригинальной упаковке на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения в упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности
При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу или глаза - тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.

Технические характеристики:

	Для кирпича с водопоглощением, %
	4 - 12

	Влажность сухой смеси не более, %
	0,1

	Максимальная фракция наполнителя, мм
	1

	Расход воды затворения, л/кг
	0,16 - 0,18

	Подвижность растворной смеси, см
	Пк2 (5-6)

	Время жизни, час
	3

	Прочность на сжатие в 28 суток, Мпа
	15

	Адгезия 28 суток не менее, МПа
	0,2

	Моростойкость не менее
	F50

	Температура применения, С
	+5...+30

	Количество цветов
	7

	Вес мешка, кг
	50


[image: image1]