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Форус  GR1

Ровнитель быстротвердеющий самовыравнивающийся на полимерно-гипсовой основе для бетонных полов для внутренних работ

Предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и монолитных цементных и полимер-гипсовых стяжек, внутри сухих и влажных жилых (конторских) помещений ручным и машинным способом нанесения, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол». 
Возможна эксплуатация во влажных помещениях. Рекомендуемая толщина слоя выравнивания от 2 до 20 мм. Не подлежит окраске и использованию без напольного  покрытия.

ОСОБЕННОСТИ:

· Высокая подвижность

· Безусадочность и трещиностойкость

· Выравнивание слоем от 2 до 20 мм

· Возможность хождения через 2 часа

· Для ручного и машинного способа нанесения

· Рекомендован для слабых оснований

· Экологичность

Температура покрытия в процессе эксплуатации от +5°С до +50°С. Максимальная фракция наполнителя 0,83 мм.

Расход материала

1,6-1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Условия проведения работ

Растворную смесь использовать только в закрытых помещениях. При проведении работ и в течение последующих 3-х суток необходимо обеспечить поддержание температуры в пределах от +10°С до +30°С. Температура растворной смеси и основания в процессе проведения работ – от +10°С до +30°С. В течение первых 3-х суток поверхность следует оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Подготовительные работы

При наличии неровности более 20 мм на всю длину или ширину, углублений более 30 мм основание необходимо предварительно выровнять с помощью толстослойного ровнителя Форус R50.
Основание должно быть прочным (бетон марки В7,5 или более, цементная стяжка по прочности на сжатие не менее 10 МПа), конструкционно-несущим и не иметь сквозных трещин. Поверхность основания тщательно очищается от пыли, грязи, извести, масла, жира, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок, а также водорастворимых веществ. 
При выравнивании полимер-гипсовых стяжек поверхность необходимо зашкурить до проявления зерна наполнителя для создания адгезионного слоя.
Окончательную очистку основания от пыли произвести пылесосом. Обязательно предварительное изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок на расстояние 1,5-2 см тонкими полосами пенополистирола или деревянными рейками в полиэтиленовой пленке. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы.
Выравниваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой. Гладкие, плотные поверхности (монолитный бетон, плиты перекрытия и т.п.) необходимо обработать праймером «Бетон контакт».

Приготовление растворной смеси

Для затворения сухой смеси использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,19-0,21 л воды (на мешок 3,8-4,2 л). Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой с частотой вращения не более 600 об/мин до получения однородной консистенции. Ровнитель также можно приготовить машинным способом с помощью смесительно-нагнетательных аппаратов с непрерывно дозированной подачей воды. 
Время использования готовой растворной смеси 30 минут при температуре растворной смеси 20±2°С.

Порядок работы

Перед началом работы должны быть готовы две емкости, расходные количества сухой смеси, вскрытые и выставленные в ряд пакеты, вода, мерник для воды. Работу рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены, сохраняя максимально непрерывный темп. Масса ровнителя выливается параллельными полосами к стене шириной около 50 см. Время соединения между двумя порциями не должно превышать 10-15 минут. Для лучшего распределения выравнивающей массы по поверхности необходимо использовать широкий шпатель или игольчатый валик. Выполнение работ необходимо проводить без перерывов, соблюдая максимальный темп. Функциональная пригодность пола не снижается, если образуются редкие микротрещины без отслоения ровнителя от основания.

Внимание

Работу рекомендуется производить бригадой не менее чем из двух человек. Передозировка воды не допускается.
Хождение по выровненной поверхности допускается не ранее чем через 2 часа после укладки. 
Керамическую плитку можно укладывать через 3 дня, предварительно прогрунтовав поверхность пола полимерными грунтовками. Ковровые покрытия, линолеум, пластиковые покрытия и паркет можно укладывать примерно через 7 дней, предварительно сравнив влажность основания с величиной, допускаемой инструкцией производителя напольного покрытия. 
Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды 20±2°С, относительной влажности воздуха 60±10%.
При выполнении работ используйте перчатки. Избегайте попадания растворной смеси на кожу и в глаза.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Условия транспортирования и хранения

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.
Мешки с сухой смесью хранить в крытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав

Высокомарочное гипсовое вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям ТУ 5745-104-51552155-2010 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. 
Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001.
Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства 

Технические характеристики

	Для смеси в сухом состоянии

	Влажность, % масс., не более
	0,2

	Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м²
	1,6-1,8

	Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм
	0,63

	Содержание зёрен наибольшей крупности, %, не более
	2,5

	Расход воды для затворения:
- на 1 кг сухой смеси, л/кг
- на мешок 20 кг, л
	0,19-0,21
3,8-4,2

	Для смеси готовой к применению

	Плотность, не более, кг/м³
	2100

	Растекаемость растворной смеси из цилиндра Суттарда по ГОСТ 23789, не менее, мм
	300

	Время использования смеси готовой к применению, минут, не более
	30

	Для затвердевшего раствора

	Прочность при сжатии в возрасте в нормальных условиях, МПа, не менее

· 3 часа

· 1 сутки

· 7 сутки
	 

2,5
10
15

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее

· 7 сутки
	 

5,0

	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

· 7 сутки
	 

0,6

	Температура раствора в процессе эксплуатации, °С
	до плюс 50

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более
	370
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