Универсальная смесь  М-150 ТМ «Топаз» с полимерными добавками.  ГОСТ 31357-2007
Преимущества :
-высокие эксплуатационные свойства раствора
- высокая адгезия к основанию 

- износостойкость.
- пластичность.
- стойкость к растрескиванию.
- устойчивость к низким температурам.


Область применения : 
- штукатурные  работы внутри и снаружи сухих и влажных помещений 

- монтажные и кладочные работы

- ремонтные работы. 
- укладка тротуарной плитки
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Подготовка основания:

Смесь наносится на сухое, прочное основание, очищенное от пыли, смазочных масел, жировых загрязнений и лакокрасочного покрытия. Непрочные, осыпающиеся и отслаивающиеся элементы обрабатываемой поверхности следует предварительно удалить. Для оснований со средним  и высоким  водопоглащением рекомендуется  предварительное грунтование поверхности.
Приготовление раствора:
Для приготовления 1 кг раствора необходимо добавить 0,16-0,18 л. воды и перемешивать  до образования однородной тестообразной массы. Далее, необходимо выдержать приготовленный раствор в течении 5 мин., затем повторно перемешать.

Выполнение работ:
Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30°С. Раствор нанести на поверхность, набрасывая кельмой или шпателем, затем разровнять правилом и затереть. При толщине слоя более 30 мм, рекомендуется использовать штукатурную сетку. При выравнивании поверхности за несколько рабочих подходов (слоев), перед нанесением каждого последующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью высох. Выровненную поверхность можно шлифовать, окрашивать или оклеивать обоями не ранее чем через 7 суток  после нанесения последнего слоя. Во время проведения работ и в течение последующих  24 часов следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ускоренного высушивания смеси с помощью различного рода обогревательных станций: тепловых пушек, ламп, электрических каминов т.д. Время высыхания растворной смеси зависит от толщины слоя, а так же от температурно-влажностного режима окружающей среды. Первые сутки после нанесения покрытие рекомендуется увлажнять водой.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания раствора на открытые участки тела. 

Хранение:
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления.
Состав:
Портландцемент ГОСТ 31108-2003. Песок сухой, фракционированный ГОСТ 8736-93, комбинированный состав фракций: 0,1 – 1,3 мм. Пластифицирующие, структурообразующие полимерные добавки.
	Максимальная фракция наполнителя
	1,3 мм

	Расход материала при толщине слоя в 1 мм
	1,6 -1,8 кг/м²

	Количество воды

на 1 кг смеси

на 40 кг смеси
	 

0,16-0,18 л

6,4-7,2 л

	Подвижность растворной смеси
	Пк3

	Время использования готовой растворной смеси
	2 часа

	Марка раствора по прочности
	М150

	Марка раствора по морозостойкости
	F 75

	Температура раствора в процессе эксплуатации
	 до +60°С

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	не более 370 Бк/кг


