Пескобетон М-300 ТМ «Топаз» с пластификатором.  ГОСТ 31357-2007
  Преимущества:
- высокие эксплуатационные свойства  раствора.
- высокая адгезия к основанию. 

- износостойкость.
- минимальная усадка. 
- стойкость к растрескиванию.
- устойчивость  к низким температурам.


  Область применения : 
- создание высокопрочных стяжек в помещениях с большой нагрузкой на пол; 
- обустройство фундаментов и различных отливок; 
- создание бетонных конструкций; 
- монтажно-кладочные и ремонтные работы. 

  ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

  Подготовка основания:

Смесь наносится на сухое, прочное основание, очищенное от пыли, смазочных масел, жировых загрязнений и лакокрасочного покрытия. Непрочные, осыпающиеся и отслаивающиеся элементы обрабатываемой поверхности  следует предварительно удалить. Для оснований со средним  и высоким  водопоглащением рекомендуется  предварительное грунтование поверхности или обработка бетоноконтактом.

Приготовление раствора:
Для приготовления раствора на 1 кг. сухой смеси необходимо добавить 0,12-0,14 л. воды и перемешивать  до образования однородной тестообразной массы. Далее, необходимо выдержать приготовленный раствор в течении 5 мин., затем повторно перемешать.

Выполнение работ:
Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30°С.Для получения заявленной прочности необходимо придерживаться указанной дозировки сухой смеси и воды. Запрещается добавление воды в готовый раствор в процессе работы. По мере укладки бетонной смеси необходимо ее основательно и равномерно уплотнять вибрированием или штыкованием. При толщине слоя более 50 мм рекомендуется использовать армирующую сетку. В конструкциях с армирующей сеткой толщина слоя может достигать 100 мм. 
Во время проведения работ и в течение последующих  24 часов  следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ускоренного высушивания  смеси  с помощью различного рода обогревательных станций: тепловых пушек, ламп, электрических каминов т.д. Время высыхания растворной смеси зависит от толщины слоя, а так же от температурно-влажностного режима окружающей среды. Первые сутки после нанесения покрытие рекомендуется увлажнять водой.
Готовность для последующего выравнивания и хождения составляет 36 часов. 
Последующая укладка напольных покрытий и эксплуатация под нагрузкой  не ранее чем 7 суток.
ВАЖНО: Слишком сухая консистенция ухудшает качество поверхности, слишком влажная — понижает прочность и ведет к образованию трещин. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания раствора на открытые участки тела. 

Хранение:
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления.
Состав:
Портландцемент ГОСТ 31108-2003. Песок сухой, фракционированный ГОСТ 8736-93, комбинированный состав фракций: 0,1 - 3мм. Пластифицирующие, структурообразующие полимерные добавки.
	Максимальная фракция наполнителя
	3 мм

	Расход материала при толщине слоя в 1 мм
	1,8-2.0 кг/м²

	Количество воды

на 1 кг смеси

на 40 кг смеси
	 

0,12-0,14 л

4,8 -5,6 л

	Подвижность растворной смеси
	Пк3

	Время использования готовой растворной смеси
	1,5 часа

	Марка раствора по прочности
	М300

	Марка раствора по морозостойкости
	F 100

	Температура раствора в процессе эксплуатации
	 до +60°С

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	не более 370 Бк/кг


